Załącznik nr 9 do SIWZ

- Nr sprawy UD-VI-ZP/7/16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie prac związanych z organizacją ruchu
(znaki poziome i pionowe) na drogach gminnych położonych na terenie Dzielnicy
Praga Południe oraz realizację 3 zadań z zakresu budżetu partycypacyjnego w ramach, których do wykonania będą projekty organizacji ruchu oraz ich wdrożenie.

2. Rodzaj prac w przypadku znaków pionowych obejmuje dostawę znaków drogowych
      oraz ich zamontowanie, w przypadku znaków poziomych obejmuje malowanie na
      jezdni lub chodniku. Zakres prac  ma charakter pomocniczy, służy tylko do porównania ofert
     i  może ulec zmianie  w trakcie realizacji umowy z  powodu konieczności dostosowania prac 
     do bieżących potrzeb Zamawiającego	 
3. Wszelkiego rodzaju prace związane z oznakowaniem poziomym i pionowym ulic muszą być
  wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku,
    załączniki nr 1 – 4, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
  drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczenia na
    drogach.	
a w szczególności:	
Wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego ulic:	
  1) Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii
   ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów i symboli. 
     Zakres prac obejmuje oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi.	
 2) Materiały do znakowania.	
    Materiałami do  znakowania cienkowarstwowego powinny być farby akrylowe nakładane
      warstwą od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro)	
      Wymagania dotyczące farb do znakowania cienkowarstwowego:	   
	kolor – biały / czerwony,	
	gęstość – 1,59 – 1,64 g/cm³, 	
	lepkość wg Krebsa – 79 – 84 KU, 	
	zawartość substancji stałych – 75 – 79 %,	
	czas schnięcia w temp. 20° C - < lub = 35 min.	
  3) Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.	
	Malowanie oznakowania należy wykonać malowarkami drogowymi do malowania cienko 
 	i grubowarstwowego oraz dopuszcza się w niewielkim zakresie  malowanie ręcznie za 
 	pomocą wałków, pędzli i pistoletów malarskich .	
  4) Ogólne zasady wykonania prac malarskich.	
	Przed przystąpieniem do wykonania oznakowania poziomego należy oczyścić
	powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych
	zanieczyszczeń przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora. Nawierzchnia
	przed malowaniem powinna być sucha, i czysta, a malowanie powinno odbywać się
	w zakresie temperatur powietrza i nawierzchni od 5 – 35 °C.	
	Oznakowanie poziome należy wykonać na podstawie istniejącego oznakowania	poziomego oraz projektów organizacji ruchu.	
  5) Obmiar robót.	 
	Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest 1 m² naniesionych znaków. 	
  6) Rozliczenie robót.	
	Zgodnie z obmiarem wykonanym w terenie i szczegółową specyfikacją wykonanych 	robót.	
Wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania pionowego ulic:	
   1) Ustawienie słupków do znaków.	
	Słupki do znaków należy ustawić w miejscach zdemontowanych starych słupków lub 	zgodnie z projektami organizacji ruchu. Słupki należy wkopać na głębokość minimum 
	0,7 m i wykonać fundament z betonu B – 15 na mokro. Średnica słupków  60 mm.	
   2) Przymocowanie tablicy znaku do słupka.	
	Tablice znaków należy mocować na wysokości zgodnie z instrukcją o znakach drogowych 	pionowych i odległości minimum 0,5 m od krawędzi jezdni. Mocowanie za pomocą dwóch 	obejm.	
  3) Znaki drogowe należy ustawić przy zachowaniu zasady  - w miejsce zdemontowanego lub
      zniszczonego znaku należy ustawić znak nowy, bądź w miejscu wynikającym z nowej
         organizacji ruchu. 	
  4)  Rozliczenie robót – zgodnie ze szczegółową specyfikacją.			
Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia nie dłuższy niż 2 godziny od powiadomienia. Przez czas reakcji uważa się okres od powiadomienia telefonicznego do faktycznego rozpoczęcia wykonania przez wykonawcę czynności montażowych.

Zakres wykonania zleconych robót będzie określony każdorazowo przez Zamawiającego
i przekazywany telefonicznie lub e-mailem.	 
Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do  CPV 45233221-4 malowanie nawierzchni,
oraz 	CPV  45233290-8 instalowanie znaków drogowych